| Corps d’état | Habillage de Façade |
| --- | --- |
| Désignation produit | Bardage bois ajouré |

| Marque Retiwood Référence “ Peuplier rétifié” Libellé Conforme norme CE – NF –FSC CTB -PEFC Localisation Résidence internationale et la crèche |  |
| --- | --- |

Descriptif et caractéristiques techniques

Elegant et design, le bardage à claire-voie permet des effets de styles variés.

La rétification permet de faire du peuplier, traditionnellement très putrescible, une essence parfaitement adaptée au bardage. Le peuplier RETIwood, comme les autres essences, fait l’objet d’un approvisionnement spécifique principalement français.

|  | Naturel | Rétifié® | Variation |
| --- | --- | --- | --- |
| Densité (kg/m3) | 450* | 435 | -4 % |
| Stabilité |  |  |  |
| Retrait volumique (%) | 12,9* | 7,4 | +25 % |
| Retrait radial (%) | 4,2* | 2,1 | +29 % |
| Retrait tangentiel (%) | 8,8* | 5,1 | +26 % |
| Résistance mécanique |  |  |  |
| Résistance à la flexion (MPa) | 77,7* | 70 | -10 % |
| Durabilité |  |  |  |
| Résistance aux champignons** | 5 (non durable) | 2 (durable) |  |
| Résistance aux insectes*** | sensible sauf capricornes | durable |  |
| Classe de risque selon EN 335 | 1 | 3 à 4 |  |

* Dimension : section 45mm x 45mm L(3000/4000mm).